3C01型MOS场效应晶体管

用途：双向开关、电压传输开关

结构：硅平面型、金属气密封装

执行标准及质量等级:

▲Q/YXGD2-2012

▲QZJ84012、GB/T4589.1-2006

1.极限参数

| 参数名称 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作环境温度 | TA | -55～+125 | ℃ |
| 贮存温度 | TSTG | -55～+175 | ℃ |
| 最大耗散功率 | Ptot | 100 | mW |
| 最高有效结温 | TVj | 175 | ℃ |

2.电参数

| 参数名称 | 测试条件 | 规范值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  |
| 栅-源击穿电压V(BR)GSS | VDS=0V IGS≤1uA | -¦25¦ |  | V |
| 源-漏击穿电压V(BR)DSS | VGS= 0V IDS=-1uA | -¦25¦ |  | V |
| 栅极截止电流IGSS | VDS=0V VGS=-10V |  | -10 | nA |
| 栅源阀值电压VGS（to） | VDS=-10V IDS=-10uA | ¦-1¦ | ¦-5¦ | V |
| 漏极饱和电流IDSS | VDS=-10V VGS=0V | -1 | -30 | mA |
| 小信号短路正向跨导gfs* | VDS=-10V f IDS=-3mA f=1kHz | 500 |  | μS |
| 源漏通态电阻rds(ON) | VGS=-10V IDS=-1mA |  | 3000 | Ω |
| 源漏关态电阻rds(Off) | VDS=-10V VGS=0V | 107 |  | Ω |

3.外形顶视图