3DJ2结型场效应晶体管

用途：高频放大

结构：硅平面型、金属气密封装、

执行标准及质量等级:

▲Q/YXGD2-2012

▲QZJ84012、GB/T4589.1-2006

1.极限参数

| 参数名称 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作环境温度 | TA | -55～+125 | ℃ |
| 贮存温度 | TSTG | -55～+175 | ℃ |
| 最大耗散功率 | Ptot | 100 | mW |
| 最高有效结温 | TVj | 175 | ℃ |

2.电参数

| 参数名称 |  | 测试条件 | 规范值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |
| 栅-源击穿电压V(BR)GSS |  | VDS=0V IGS≤1uA | ¦-25¦ |  | V |
| 源-漏击穿电压V(BR)DSS |  | VGS= VGS（off）+(-1)V IDS=1uA | 25 |  | V |
| 栅极截止电流IGSS |  | VDS=0V VGS=-10V |  | -100 | nA |
| 栅极截止电压 | D．E．F | VDS=10V IDS=10uA |  | ¦-4¦ | V |
| VGS（off） | G．H |  |  | ¦-9¦ | V |
| 漏极饱和电流IDSS* |  | VDS=10V VGS=0V | 0.05 | 10 | mA |
| 小信号短路正向跨导gfs* |  | VDS=10V VGS=0V f=1kHz | 300 |  | μS |
| 小信号短路输入电容Ciss |  | VDS=10V VGS=0V f=500kHz |  | 3 | pF |
| 小信号短路反馈电容Crss |  | VDS=10V VGS=0V f=500kHz |  | 1 | pF |
| 噪声系数F |  | VDS=10V IDS=3mA f=100MHz |  | 5 | dB |
| 高频功率增益GPS |  | VDS=10V IDS=3mA f=100MHz | 10 |  | dB |

3.参数\档级

| IDSS (mA) | D:0.05-0.35 | E:0.3-1.2 | F:1.0-3.5 | G:3.0-6.5 | H:6.0-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gfs (μS) | ＞300 | ＞500 | ＞1000 | ＞2000 |  |

4.外形顶视图